Komisja Metrologii

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2007 r. wygłoszono następujące referaty:

Prof. dr hab.  inż. Krzysztof WERNER (Politechnika Częstochowska Śląska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn) Korelacja wyników pomiarów rozwoju i rozwarcia pęknięcia w próbkach stalowych obciążonych  zmęczeniowo

1. Wprowadzenie

W stalach, tj. w materiałach o modelu sprężysto-plastycznym ze wzmocnieniem, rozwój pęknięć zmęczeniowych zależy od  parametrów obciążenia i własności materiału [1]. Gdy pęknięcie l wzrasta w płaskim stanie odkształceń (PSO) promień strefy plastycznej rp na jego czole jest niewielki. Rozwój pęknięcia zależy wtedy od wartości współczynnika intensywności naprężeń K (lub jego zakresu ΔK) określanego zgodnie z teorią liniowo-sprężystej mechaniki pękania. Natomiast w płaskim stanie naprężeń (PSN) i w strefie przejścia z PSO do PSN promień strefy plastycznej jest duży i w opisie rozwoju pęknięcia należy uwzględnić zasady sprężysto-plastycznej mechaniki pękania, według których wzrost pęknięcia wyraża się w funkcji rozwarcia wierzchołka zmęczeniowego pęknięcia CTOD albo energii dyssypowanej - całki J [2].

2. Badania rozwoju i rozwarcia pęknięć

Celem pracy było określenie korelacji wyników pomiarów i obliczeń rozwarcia pęknięcia z prędkością zmęczeniowego pękania w próbkach stali konstrukcyjnych. Prędkość zmęczeniowego pękania dl/dN przy obciążeniu zmiennym można wyrazić w funkcji rozwarcia krawędzi efektywnego pęknięcia CTOD=2uy (dla r=rp lef=l+rp i =180) na czole pęknięcia rzeczywistego l (wzór 2). Dla kierunku pęknięcia (=0) CTOD określić można wzorem (3) po przyjęciu promienia strefy plastycznej w PSN wg zależności Irwina: rp=rn0=K2/(2Re2) [3]. Prędkość pękania opisano wzorem (4).

uy=2⋅KE⋅r2⋅π⋅sinα2⋅1+sin2α2−ν⋅cos2α2                        (1)

CTOD=2uy=2⋅KE⋅rp2⋅π⋅2=8⋅KE⋅rp2⋅π                           (2)

CTOD=2uy=4⋅K2π⋅E⋅Re                                            (3)

dldN=C⋅CTODm                                                (4)

Badano próbki płaskie (12100400 mm) z centralnym karbem (rys.1a) w postaci otworu z dwoma nacięciami (2lk=6 mm), wykonanych z niskostopowych stali podwyższonej wytrzymałości 15G2ANb i 18G2AV (E=205 GPa, ν=0,3)  o różnych granicach plastyczności Re: Re=375 MPa (15G2ANb), Re=448 MPa (18G2AV). Próbki badano przy zmiennym obciążeniu rozciągającym o stałej amplitudzie (max=187 MPa, R=max/max=0,2, f=5 Hz). Długość pęknięcia l wyrażono jako funkcję liczby cykli obciążenia N i mierzono optycznie za pomocą mikroskopów na obu powierzchniach próbki z dokładnością 0,05 mm a rozwarcie jego wierzchołka CTOD z dokładnością 0,001 mm. Rozwarcie pęknięcia CTOD określono ze wzoru (3) oraz ze wzoru (2), w do którego promień strefy plastycznej przed czołem pęknięcia rp wyznaczono za pomocą profilografu jako zasięg zagłębienia na powierzchni próbki (rys.1b). Prędkości pękania dl/dN≈l/N określono na podstawie pomiarów wzrostu pęknięć l=f(N).



2l

h

b

 g

y

a)                                   b)

Stal 15G2ANb

kierunek wzrostu pęknięcia (=0)

czoło pęknięcia l=15 mm

5 m

1 mm

Rys. 1. Próbka (a) i profilogram jej powierzchni przed czołem pęknięcia (b)

Pomiary strefy plastycznej przed czołem pęknięcia dla kier. jego wzrostu (=0) wykazały, że wraz z rozwojem pęknięcia w przedziale l=5-25 mm (2l/b=0,1-0,5) promień rp wzrastał parabolicznie (rp=1-8 mm w stali 15G2ANb oraz rp =0,7-5,5 mm w stali 18G2AV). Podobnie parabolicznie rosła w tym przedziale (2l/b) wartość rozwarcia wierzchołka pęknięcia CTOD (rys.2). Prędkość pękania w funkcji rozwarcia wierzchołka pęknięcia dl/dN=f(CTOD) ilustruje rys. 3 (15G2ANb) i rys. 4 (18G2AV).

Rys. 2. Rozwarcie wierzchołka pęknięcia zmęczeniowego CTOD

CTOD pomiar

Rys. 3.  Prędkość zmęczeniowego pękania w stali 15G2ANb

CTOD pomiar

Rys. 4.  Prędkość zmęczeniowego pękania w stali 18G2AV

Wyniki prędkości pęknięć w II etapie pękania (10-5-10-3 mm/cykl) dobrze korelują z wielkościami rozwarcia pęknięcia określonymi teoretycznie ze wzoru (3) na bazie zależności mechaniki pękania jak i ze wzoru (2) w oparciu o pomiar strefy plastycznej. Wyniki badań dl/dN i CTOD dają się opisać zależnością (4) przy wysokich wartościach współczynnika korelacji R. Jednak wyniki obliczeń CTOD ze wzoru (2) w oparciu o pomiar strefy plastycznej dla obu stali dają lepsze zbliżenie krzywej dl/dN=f(CTOD) do krzywej określonej na podstawie wyników pomiarów CTOD.

3. Spostrzeżenia i wnioski

- Wyniki prędkości pękania dl/dN i rozwarcia wierzchołka pęknięcia CTOD badanych stali wykazują dobrą korelację  i można je opisać funkcją dl/dN=f(CTOD) wg wz.(4).

- Zastosowanie wzoru (2) do obliczenia CTOD w oparciu o pomiar strefy plastycznej na czole pęknięcia pozwala lepiej zbliżyć krzywą dl/dN=f(CTOD) do analogicznej krzywej określonej na podstawie wyników pomiarów, niż zależność teoretyczna (3).