Komisja Metrologii

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2010 r. wygłoszono następujące referaty:

Dr inż. Stanisław CHUDZIK (Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania) Wykorzystanie pomiarów termowizyjnych do wyznaczenie współczynnika dyfuzyjności cieplnej materiału termoizolacyjnego

- Wprowadzenie

Testowanie jakości materiału termoizolacyjnego zazwyczaj koncentruje się na określeniu wartości współczynnika przewodzenia ciepła . Służą do tego celu specjalne aparaty płytowe wykorzystujące metodę ustalonej wymiany ciepła. Współczynnik przewodzenia ciepła charakteryzuje właściwość materiału dla stanu ustalonego przepływu ciepła. Aby móc określić stany dynamiczne dyfuzji ciepła w badanym materiale konieczna jest znajomość współczynnika dyfuzyjności cieplnej a, zwanego także współczynnikiem wyrównywania temperatury. Znajomość tych dwóch parametrów pozwala określić trzeci podstawowy parametr cieplny, jakim jest pojemność cieplna cp. Ze względu na małą wartość współczynnika pojemności cieplnej cp materiału termoizolacyjnego, trudne jest jego wyznaczenie metodą kalorymetryczną. Dlatego określenie współczynnika dyfuzyjności cieplnej materiału termoizolacyjnego może być w tym przypadku alternatywnym rozwiązaniem.

- Metoda termofalowa

Metoda termofalowa bazuje na zjawisku dyfuzji fali ciepła w badanej próbce, będącej odpowiedzią na zadane wymuszenie temperaturowe o charakterze harmonicznym.

T=T0,t=Tm−T0⋅cosωt					(1)

Przy małych głębokościach wnikania okresowych zmian temperatury zagadnienie to można rozpatrywać jako jednowymiarowe przewodzenie ciepła w płaskim ciele półnieskończonym.

Tx,t=T0+Tm−T0⋅exp−ω2ax⋅cosωt−ω2ax			(2)

Można zauważyć, że wewnątrz ciała półnieskończonego temperatura zmienia się według funkcji cosinus o odpowiednio malejącej amplitudzie z przesunięciem fazy.

Znając okres oscylacji t0 oraz dokonując pomiaru prędkości v przemieszczania się amplitudy fali cieplnej, można wyznaczyć wartość współczynnika dyfuzyjności cieplnej.

a=t04πv2					(3)

Przedstawione powyżej rozwiązanie dla modelu jednowymiarowego dyfuzji ciepła opiera się na założeniu, że badana próbka jest ciałem półnieskończonym. W rzeczywistym eksperymencie ten idealny warunek może być trudny do spełnienia. Zazwyczaj w przeprowadzanych eksperymentach wykorzystuje się próbkę o skończonych wymiarach przyjmując idealne założenia warunków brzegowych panujących na powierzchniach bocznych badanej próbki: współczynnik przejmowania ciepła α = 0.

Przeprowadzając eksperyment w środowisku gazowym (np. powietrze) wartość współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni dla konwekcji swobodnej może zawierać się w granicach od 5 do 30 W/(m2∙K). W przypadku, gdy w eksperymencie badana jest próbka o dużej przewodności cieplnej (wykonana np. z metalu,  > 100 W/(m∙K)), warunki brzegowe występujące na powierzchniach bocznych badanej próbki mają nieznaczny wpływ na rozkład temperatury w próbce.	W przypadku, gdy obiektem badań będzie próbka materiału termoizolacyjnego - styropian  = 0,04 W/(m∙K), wpływ warunków brzegowych na rozkład pola temperatury w próbce może być znaczący, a rozwiązanie zagadnienia odwrotnego (3) może być niedokładne. Aby sprawdzić przydatność równania (3) do wyznaczenia współczynnika dyfuzyjności cieplnej materiałów termoizolacyjnych, przeprowadzono badania symulacyjne w oparciu o trójwymiarowy model badanej próbki uwzględniający rzeczywiste warunki brzegowe.

- Model 3D zjawiska dyfuzji ciepła w próbce materiału

W celu zamodelowania zjawiska dyfuzji ciepła w badanej próbce, stworzono trójwymiarowy model matematyczny oparty na równaniu ogólnym Fouriera-Kirchhoffa.

Próbka materiału o wymiarach (xyz) 0,04 x 0,04 x 0,12 m, została zamodelowana w prostokątnym, trójwymiarowym układzie współrzędnych, jako wycinek symetrycznej ćwiartki. Dla powierzchni podstawy prostopadłościennej próbki z = 0 przyjęto wymuszenie temperaturowe o charakterze harmonicznym opisane wyrażeniem (2). Dla pozostałych powierzchni przyjęto warunki brzegowe trzeciego rodzaju tzw. warunki Fouriera   5  30 W/(m2∙K). Dla modelowanej próbki materiału przyjęto wartości parametrów cieplnych typowe dla styropianu:  = 0,04 W/(m∙K), a = 2,410-6 m2/s. W celu określenia prędkości v przemieszczania się amplitudy fali cieplnej w modelowanej próbce wykorzystano algorytm korelacyjny. Jako dane wejściowe rejestruje się obliczone w modelu przebiegi przyrostu temperatury na powierzchni bocznej próbki dla wybranych współrzędnych T1(x=0,02; y=0; z=0; t), T2(x=0,02; y=0; z=0,005; t), T3(x=0,02; y=0; z=0,01; t). Punkty pomiaru temperatury oddalone są od siebie o Δz=0,005 m.

- Wyniki badań symulacyjnych dyfuzji ciepła w próbce materiału

W tabeli 1 zestawiono wyniki symulacji, które wskazują znaczący wpływ warunków brzegowych na powierzchniach bocznych próbki na wyniki wyznaczonego wyrażeniem (3) współczynnika dyfuzyjności cieplnej a materiału termoizolacyjnego. Wyniki te obarczone są znaczącym błędem, który dyskwalifikuje wykorzystanie wyrażenia (3) do wyznaczenia dyfuzyjności cieplnej materiału termoizolacyjnego.

Tabela 1.

| Przyjęte w modelu parametry cieplne próbki:  = 0,04 W/(m∙K), a = 2,410-6 m2/s |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przyjęty w modelu współczynnik przejmowania ciepła na powierzchniach bocznych próbki | Wyznaczony z modelu czas przemieszczania się amplitudy fali cieplnej dla Δz = 0,01m | Wyznaczona wartość współczynnika dyfuzyjności cieplnej - wyrażenie (3) |
|  [W/(m2∙K)] | tx [s] | a [m2/s] |
| 0 | 16,6 | 2,4710-6 |
| 5 | 14,3 | 3,6510-6 |
| 10 | 13,4 | 3,4010-6 |
| 15 | 13,1 | 4,2410-6 |
| 30 | 12,7 | 4,4010-6 |

- Wyniki eksperymentu

W celu weryfikacji badań modelowych oraz określenia możliwości wyznaczenia współczynnika dyfuzyjności cieplnej materiału termoizolacyjnego z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych przeprowadzono eksperyment. W eksperymencie wykorzystano kamerę termowizyjną ThermaCAM PM595. W celu osiągnięcia wymuszenia temperaturowego o charakterze harmonicznym (2), zbudowano specjalny system pomiarowy, w którym wykorzystano element Peltiera – rysunek 1. Na rysunku 2 przedstawiono zarejestrowane kamerą termowizyjną podczas eksperymentu przebiegi czasowe przyrostu temperatury.

Rys. 1 Stanowisko badawcze: 1-próbka styropianu, 2-element Peltiera, 3-radiator, 4-wentylator, 5- system mikroprocesorowy

Rys.2 Zmierzone w eksperymencie przebiegi czasowe przyrostu temperatury 1-T1(t), 2- T2(t), 3- T3(t) na powierzchni bocznej próbki oraz wyznaczone numerycznie na podstawie modelu 4- T2’(t), 5- T3’(t) dla zadanego w eksperymencie wymuszenia 1-T1(t).

- Wnioski

Na podstawie wyników przeprowadzonych symulacji, można stwierdzić, że rozwiązanie opisane wyrażeniem (3) dla termofalowej metody pomiaru dyfuzyjności cieplnej, w przypadku badań materiałów termoizolacyjnych jest niedokładne. Wiarygodne wyniki uzyskuje się tu jedynie dla α  0. Otrzymane wyniki eksperymentu potwierdzają natomiast przydatność metody pomiarów termowizyjnych do wyznaczenia współczynnika dyfuzyjności cieplnej materiałów termoizolacyjnych – rysunek 2. Koniecznym jest jednak uwzględnienie w modelu matematycznym zjawiska rzeczywistych warunków brzegowych panujących na powierzchniach próbki.